콘크리트 강도의 기온에 따른 보정값 (Tn, MPa)
근거: KCS 14 20 10 (일반콘크리트) 표 2.2-1
	결합재 종류
	예상평균기온 범위
	재령 91일
	재령 42일
	재령 28일

	1종
(보통포틀랜드시멘트 등)
	18℃ 이상
	–
	–
	0

	
	
	8℃ 이상 ~ 18℃ 미만
	–
	0
	3

	
	
	4℃ 이상 ~ 8℃ 미만
	0
	3
	6

	2종
(고로슬래그시멘트 등, 혼입률 낮음)
	18℃ 이상
	–
	–
	0

	
	
	8℃ 이상 ~ 18℃ 미만
	–
	0
	3

	
	
	4℃ 이상 ~ 8℃ 미만
	0
	3
	6

	3종
(플라이애시시멘트 등, 혼입률 높음)
	18℃ 이상
	–
	0
	3

	
	
	8℃ 이상 ~ 18℃ 미만
	0
	3
	6

	
	
	4℃ 이상 ~ 8℃ 미만
	3
	6
	9



⚠ 2025.1.1 개정 반영 사항 (KCS 14 20 40:2024, 국토부 '24.12.30 고시)
1. 재령 28일 기준, 예상평균기온이 0℃ 이상 4℃ 미만인 구간에 대해 Tn = 6MPa가 신설·적용됩니다. 종전에는 4℃ 미만 구간의 보정값이 정해져 있지 않아 감독자 판단에 맡겨졌으나, 개정 이후에는 명시적으로 6MPa를 적용하고 재령 28일 이내 품질기준강도 확보를 위한 초기·계속 보온양생계획을 수립해 책임기술자 승인을 받아야 합니다.
1. 혼화재 최대 사용비율도 함께 축소됨: 플라이애시 25%→15% 이하, 고로슬래그미분말 50%→30% 이하.

적용 방법
1. 품질기준강도 + 보정값(Tn) = 레미콘 호칭(주문)강도
1. 예) 품질기준강도 24MPa, 예상평균기온 8~18℃ 구간(1종 시멘트) → 24+3=27MPa로 주문

참고
1. 하루평균기온이 4℃ 이하로 예상되거나 타설 후 24시간 이내 최저기온 0℃ 이하가 예상되면 KCS 14 20 40(한중콘크리트) 기준 적용 여부를 별도로 검토해야 합니다. 위 표는 일반콘크리트 기온보정강도 표이며, 한중콘크리트 적용 시기와 중첩되는 구간(대개 2월 중하순~3월 초)에는 한중콘크리트 규정이 우선 적용됩니다.
1. 2·3종 시멘트 구간의 세부 수치는 현장 적용 전 반드시 최신 CODIL 원문(KCS 14 20 10, 2025.1.1 시행분)으로 대조 확인하시기 바랍니다.
